## Slide 1
Iskustva u primjeni nisko-temperaturnih
asfalta u Hrvatskoj
Experiances in use of low-temperature
asphalt in Croatia
LUKA KRNIĆ, TPA HRVATSKA
9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ASFALTNI KOLNICI 2025
9. INTERNATIONAL CONFERENCE ASPHALT PAVEMENTS 2025
OPATIJA 08. – 09. 05. 2025.

## Slide 2
HRVATSKA ASFALTNA INDUSTRIJA
Chart: Godina
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Stupac 1 | 4.3 | 3.4 | 2.17 | 2.55 | 2.5 | 2.76 | 2.3 | 2.15 | 2.2 | 2.16 | 2.54 | 2.62 | 2.34 | 2.71 | 2.57 | 3.29
Stupac1
Stupac2
2024 – 2,90 mil. tona
Provided by

## Slide 3
HRVATSKA ASFALTNA INDUSTRIJA
40 tvrtki proizvodi asfalt na ukupno 57 asfaltnih postrojenja
6 asfaltnih postrojenja ima kapacitet niži od 60 t/h, a 17 veći od 160 t/h
28 asfaltnih postrojenja je opremljeno za dodavanje reciklažnog asfaltnog agregata
12 asfaltnih postrojenja je opremljeno za proizvodnju niskotemperaturnog asfalta tehnologijom upjenjenog bitumena
U 2023 – ukupno proizvedeno 723.000 t sa dodatkom RA – 22% ukupne proizvodnje
U 2023 - ukupno proizvedeno 220.000 t niskotemperaturnog asfalta (samo STRABAG i COLAS) – cca 7% ukupne proizvodnje
U 2024 – ukupno proizvedeno 620.000 t sa dodatkom RA – 22% ukupne proizvodnje
U 2024 - ukupno proizvedeno 203.000 t niskotemperaturnog asfalta (samo STRABAG i COLAS) – cca 7% ukupne proizvodnje

## Slide 4
HRVATSKA ASFALTNA INDUSTRIJA
2003 – prva pokusna dionica – Gospodarska cesta u Zagrebu – upjenjivanje bitumena dodatkom zeolita (ASPHAMIN) (Zagrebačke ceste/IGH)
2006 – pokusna dionica na AC Zagreb – Macelj – WMA sa dodatkom voska (SASOBIT) - CESTA VARAŽDIN/STRABAG
2009 – početak proizvodnje WMA s dodatkom voska (SASOBIT) - COLAS Hrvatska
2014 – početak proizvodnje WMA sa upotrebom upjenjenog bitumena - COLAS Hrvatska
2014 – početak proizvodnje WMA s dodatkom RA s upjenjenim bitumenom - COLAS
2020 – kontinuirana proizvodnja WMA s dodatkom RA s upjenjenim bitumenom - STRABAG

## Slide 5
TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE KOLNIKE, NN 48/2021
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_48_977.html

## Slide 6
Proizvode se i ugrađuju na temperaturi 30-40 ̊C nižoj od vrućih bitumenskih mješavina (HMA)
Zahtjevi za fizičko-mehanička svojstva niskotemperaturnih bitumenskih mješavina (WMA) jednaka su zahtjevima za vruće bitumenske mješavine (HMA)
Ograničava se maksimalna temperatura sukladno specifikaciji Norme ali nema zahtjeva za minimalnu temperaturu
Minimalne temperature pri isporuci su deklarirane od strane proizvođača u Izjavi o svojstvima
Niskotemperaturni asfalti (NT) – Warm mix asphalt (WMA)

## Slide 7
DOSADAŠNJA REGULATIVA…

## Slide 8
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA RADOVE NA CESTAMA 2024
https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/tehnicka-dokumentacija/dokumenti/81-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama-2024

## Slide 9
KNJIGA VII: KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
7-04.1.5 HABAJUĆI SLOJ OD BITUMENSKE MJEŠAVINE TIPA SPLITMASTIKS ASFALT (SMA)
Opis rada
Rad za izradi habajućeg sloja od vruće ili niskotemperaturne (NT) bitumenske mješavine tipa splitmastiks asfalt (SMA) primjenske oznake tipa M1 ili M2 nazivne maksimalne veličine zrna agregata 8, 11 ili 16 mm, primjenske oznake agregata AG1 ili AG2, cestograđevnog ili polimerom modificiranog bitumena kao veziva obuhvaća nabavu i dovoz mješavine, pripremu podloge, špricanje podloge bitumenskom emulzijom, razastiranje i zbijanje mješavine te izradu spojeva, uklopa i rubova.
Reference na materijale
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-04.1. Bitumenske mješavine
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-04.4. Agregat
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-04.6. Bitumen
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-04.7. Kationske bitumenske emulzije
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-04.8. Vruće brtvene mase
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-04.9. Premazi za vruće brtvene mase
Knjiga XIV – Građevinski materijali i proizvodi: poglavlje 14-05.2. Agregati za asfaltne slojeve kolničke konstrukcije
Zahtjev izvođenja rada
Prijevoz, vremenski uvjeti ugradnje, priprema podloge te ugradnja bitumenske mješavine tipa splitmastiks asfalta u habajuće slojeve opisani su u poglavlju 7-04.1. Slojevi od bitumenskih mješavina.

## Slide 10: TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE KOLNIKE, NN 48/2021, Točka A.3.
Oblik oznake bitumenske mješavine prema seriji normi HRN EN 13108 |  |  | Nacionalni dio oznake |  | 
AC/BBTM/SMA/PA | D | bitumen | agregat | mješavina | RAX NT
AC (surf/bin/base) / BBTM / SMA / PA - oznaka tipa bitumenske mješavine
D - najveće zrno agregata u bitumenskoj mješavini (mm)
bitumen - oznaka vrste i tipa upotrijebljenog bitumena
agregat - oznaka smjese upotrijebljenog agregata (AG1 do AG9)
mješavina - oznaka tipa bitumenske mješavine s obzirom na fizikalno-mehanička svojstva (M1 do M4)
RAX - udio reciklažnog asfaltnog agregata u bitumenskoj mješavini
NT - niskotemperaturna bitumenska mješavina
OZNAČAVANJE NISKOTEMPERATURNIH MJEŠAVINA SA UDJELOM RECIKLAŽNOG ASFALTNOG AGREGATA

## Slide 11: Certifikacija bitumenskih mješavina
Izjava o svojstvima je izjava o sukladnosti građevinskog proizvoda, a izdaje je Proizvođač na temelju dobivenog Certifikata.
U Izjavi o svojstvima Proizvođač deklarira vrijednosti svojstava proizvoda sukladno usklađenoj tehničkoj specifikaciji.
Izjava o svojstvima se dostavlja Investitoru prilikom nominacije materijala
Stalna kontrola tvorničke proizvodnje bitumenskih mješavina – norma specifikacije HRN EN 13108-21

## Slide 12: Proizvodnja i ugradnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina sa upjenjenim bitumenom

## Slide 13: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina sa upjenjenim bitumenom
NAČIN UPJENJIVANJA BITUMENA
Upjenjeni bitumen proizvodi se, standardno, bez ikakvih kemijskih dodataka
Upjenjivač se može naknadno ugraditi na postojeća asfaltna postrojenja
U ekspanzijskoj komori dodaju se pod pritiskom zagrijani bitumen (170 - 180 °C) i hladna voda pri čemu dolazi do reakcije i nastaje upjenjeni bitumen
Omjer vode i bitumena je, da na količinu vrućeg bitumena ide 2 – 4% hladne vode
Tlak na rampi bitumena je od 3 do 4 bar, a potreban tlak vode je od 7 do 8 bara
Koeficijent ekspanzije mora biti 10 ili veći (volumen bitumena se poveća min.10 puta)

## Slide 14: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina sa upjenjenim bitumenom
shematski prikaz sustava za upjenjivanje

## Slide 15: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina tehnologijom upjenjenog bitumena

## Slide 16: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina sa upjenjenim bitumenom
Vrste i tipovi upotrijebljenog bitumena |  | Temperatura niskotemperaturne bitumenske mješavine, °C |  | 
 |  | Temperatura miješanja | Preporučena min. temperatura miješanja | Deklarirana temperatura mješavine
Cestograđevni bitumen | 50/70 | (125 – 135) | 130 | 100 - 180
Polimerom modificirani bitumen | 45/80-65 | (135 – 145) | 140 | 120 - 190

## Slide 17: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina sa dodatkom reciklažnog asfaltnog agregata (RA)
Temperatura agregata kod proizvodnje bez dodatka reciklažnog asfaltnog agregata kreće se oko 150 °C
Temperatura agregata kod proizvodnje sa dodatkom 10% reciklažnog asfaltnog agregata kreće se oko 170 °C
Temperatura agregata kod proizvodnje sa dodatkom 20% reciklažnog asfaltnog agregata kreće se oko 190 °C
Temperatura agregata kod proizvodnje sa dodatkom 30% reciklažnog asfaltnog agregata kreće se oko 210 °C
Temperatura na koju zagrijavamo agregat najviše ovisi o vlažnosti reciklažnog asfaltnog agregata (RA)
Temperatura sustava za otprašivanje mora biti preko 100 °C
Notes: Doziranje sastavnih materijala: Zajedno ide agregat (4s) i reciklažni asfaltni agregat (10s) zatim filer i na kraju bitumen
Mješanje jedne šarže: Agregat 4 sekunde na suho, zatim se dodaje upjenjeni bitumen (18s) i mokro miješanje (20 – 24s)

## Slide 18: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina sa upjenjenim bitumenom
IZJAVA O SVOJSTVIMA
AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 RA30 NT
AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 RA30

## Slide 19: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina
PROBLEMI
Teško postizanje temperature sistema za otprašivanje (preko 100 °C) sukladno preporuci proizvođača postrojenja te stvaranje kondenzacije u materijalu i nemogućnost otprašivanja filera
  *problem je riješen djelomičnim skidanjem lopatica u sušari te smanjenjem broja okretaja sušare
Pri nižim temperaturama zraka dolazi do brzog hlađenja sistema te otežanog doziranja upjenjenog bitumena
Prisustvo koksa u bitumenu, dolazi do začepljenja mlaznica za doziranje upjenjenog bitumena

## Slide 20: Ugradnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina
UGRADNJA
Predkomprimacija je za cca 1,5% manja u odnosu na standardne bitumenske mješavine stoga je kod ugradnje potrebno povećati energiju zbijanja
Kod svih asfaltnih slojeva potrebno je nadvišenje sloja od cca 25 do 30% odnosno oko 5% više u odnosu na standardne mješavine
Zbog zagrijavanja sustava asfaltne baze i finišera na početku radnog dana prva dva kamiona, neovisno o tipu mješavine, moraju se proizvesti kao vruće bitumenske mješavine
Niskotemperaturni asfalt proizveden tehnologijom upjenjenog bitumena je nepogodan za ručnu ugradnju
Kod A i B regulacije prometa zbog niže temperature mješavine ukoliko se koristi bitumenska traka za uzdužne i poprečne radne spojeve ne dolazi do njezinog taljenja
U odnosu na vruće mješavine, vrijeme završetka ugradnje je produženo stoga se ne preporuča puštanje prometa isti dan.

## Slide 21: Usporedna ispitivanja niskotemperaturnih i vrućih bitumenskih mješavina
REKONSTRUKCIJA ASFALTNE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE AC A2 ZAGREB-MACELJ
Nosivi sloj tip AC 22 base 50/70 AG6 M1 RA30 i AC 22 base 50/70 AG6 M1 RA30 NT
Vezni sloj tip AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 RA30 i AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 RA30 NT
Habajući sloj tip SMA11 45/80-65 AG1 M1 i SMA11 45/80-65 AG1 M1 NT
Proizvedena i ugrađena količina AC 22 base - 1700 t (niskotemperaturni 850 t)
Proizvedena i ugrađena količina AC 16 bin - 1000 t (niskotemperaturni 500 t)
Proizvedena i ugrađena količina SMA 11 - 700 t (niskotemperaturni 350 t)
Temperatura nosivog sloja kod ugradnje kretala se od 157 do 165 ̊C, a kod NT kretala se od 125 do 135 ̊C
Temperatura veznog sloja kod ugradnje kretala se od 168 do 174 ̊C, a kod NT kretala se od 136 do 158 ̊C
Temperatura veznog sloja kod ugradnje kretala se od 178 do 186 ̊C, a kod NT kretala se od 138 do 150 ̊C
Udaljenost do gradilišta 86 km i vrijeme transporta 1:30 h

## Slide 22: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina
Kvaliteta: manje otvrdnjavanje bitumena tijekom proizvodnje
Prednosti kod ugradnje: produženo vrijeme za transport i zbijanje, bolja stabilnost pri ugradnji
Prednost za asfalterske djelatnike, zaštita zdravlja: smanjenje dima i mirisa, hladniji radni uvjeti
Ekonomski aspekt: manja potrošnja energije
Okoliš: niža emisija CO2

## Slide 23: Proizvodnja niskotemperaturnih bitumenskih mješavina
CALCULATIONS GREENHOUSE POTENTIAL with temperature lowered by 30 degrees |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Total ammout of asphalt produced: 18 000 t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AC 32 45/80-65 AG6 M1 RA 30 |  |  | 44,8 | kg CO2/to |  | 805,41 | to CO2 e | Total AC32 RA30 HMA |  |  |  |  | 805,41 | to CO2 e |  |  | 
AC 32 45/80-65 AG6 M1 RA 30 NT |  |  | 42,6 | kg CO2/to |  | 765,86 | to CO2 e | Total AC32 RA30 NT |  |  |  |  | 765,86 | to CO2 e |  |  | 
 |  | with 130 degrees | 41,9 |  |  |  |  |  | Reduction greenhouse potential in % |  |  |  | 4,9% |  |  |  | 
 |  | with 150 degrees | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Reduction greenhouse potential in to |  |  |  | 39,55 | to CO2 e |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Trees needed to offset |  |  |  | 1.819,37 | up to 46 trees per to/CO2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Space needed to plant those trees |  |  |  | 36.387,35 | m2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | (500 trees per ha) |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Price of saved CO2 emissions |  |  |  | 2.768,60 | average of EU-ETS 70 EUR/to |  |  | 
Provided by TU Wien

## Slide 24: Trial section – fundamental (performance) tests
Description | TPA/WM/24/0107 | TPA/WM/24/0108 | TPA/WM/24/0109 | TPA/WM/24/0110 | TPA/WM/24/0111 | TPA/WM/24/0112
 | AC 22 base 50/70 AG6 M1 RA30 | AC 22 base 50/70 AG6 M1 RA30 NT | AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 RA30 | AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 RA30 NT | SMA 11 45/80-65 AG1 M1 | SMA 11 45/80-65 AG1M1 NT
Bulk density EN 12697-6 [Mg/m3] | 2436 | 2447 | 2473 | 2464 | 2425 | 2451
Max. density EN 12697-5 [Mg/m3] | 2582 | 2577 | 2602 | 2568 | 2560 | 2537
IT-CY in 10°C EN 12697-26, [MPa] | 12642 | 11605 | 10250 | 9341 | 5166 | 5188
IT-CY in 15°C EN 12697-26, [MPa] | 9155 | 8730 | 7094 | 6451 | 3335 | 3655
IT-CY in 20°C EN 12697-26, [MPa] | 6418 | 5926 | 4675 | 4135 | 2137 | 2199
Stiffness 4PB-PR in 10°C EN 12697-26, [MPa] | 16199 | 14549 | 12625 | 12849 | 7384 | 8238
Stiffness 4PB-PR in 15°C EN 12697-26, [MPa] | 13154 | 12078 | 9949 | 9665 | 5240 | 5831
Stiffness 4PB-PR in 20°C EN 12697-26, [MPa] | 11844 | 9887 | 7615 | 7100 | 4071 | 4545
Resistance to fatigue 4PB-PR in 20°C/30Hz EN 12697-24 [μm/m], Initial strain corresponding with fatigue life of 106 cycles for 50% failure cryteria | 106 | 121 | 157 | 160 | 189 | 194
Coefficient of linear determination R² for fatigue test | 0,99 | 0,92 | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 0,99

## Slide 25: Vruća bitumenska mješavina (HMA)
Niskotemperaturna bitumenska mješavina (WMA)

## Slide 26: Zaključak
Na temelju dosadašnjih ispitivanja sukladno Tehničkom propisu, svojstva niskotemperaturnih mješavina su jednaka vrućim bitumenskim mješavinama i nema nikakvih zapreka za svakodnevnu primjenu
Niskotemperaturne mješavine u kombinaciji s visokim udjelom reciklažnog asfaltnog agregata korak je naprijed prema učinkovitijem i održivijem korištenjem resursa

## Slide 27: Hvala na pažnji!